# AeroShell Grease 7

Авиационная многоцелевая пластичная смазка

AeroShell Grease 7 представляет собой высококачественную много-целевую смазку на основе синтетического базового масла, загу-щенного «Микрогелем», с хорошей несущей способностью в широком диапазоне температур. Содержит антикоррозионные антиокис-лительные и присадки и отличается прекрасной водостойкостью.

Область применения

AeroShell Grease 7 отвечает практически всем требованиям, которые предъявля-ются к смазкам для самолетов с турбин-ными и поршневыми двигателями, когда не возникают проблемы совместимости с уплотнительными материалами. Благода-ря этому существенно сокращается ас-сортимент используемых смазочных ма-териалов. Большинство производителей пассажирских и транспортных самолетов одобряют AeroShell Grease 7 как смазку общего назначения, по марке или соглас-но спецификации.

Рекомендуется использовать AeroShell Grease 7 для высоконагруженных зубча-тых передач, приводов винтовых механи-змов и др, а также для инструмента и авиационных конструкций в диапазоне температур от  -730С до +1490С.

AeroShell Grease 7 содержит синтети-ческие сложные эфиры и ее не следует использовать в контакте с некоторыми уплотнительными материалами.

### Спецификации

AeroShell Grease 7 отвечает требованиям следующих спецификаций:

- одобрено MIL-G-23827В,

- эквивалентно AIR 4210В,

- G-354.

Охрана здоровья и окружающей среды

При соблюдении правил личной и произ-водственной гигиены, а также надлежа-щем использовании в рекомендуемых областях применения AeroShell Grease 7 не представляет опасности для здоровья и угрозы для окружающей среды.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопас-ности Shell.

Рекомендации

Рекомендации по применению смазок в областях, не указанных в данном инфор-мационном листке, могут быть получены у представителя фирмы Шелл.

Типичные физико-химические характеристики

| ## AeroShell Grease 7 | ## Требования MIL-G-23827В | ## Типичное значение |
| --- | --- | --- |
| Загуститель | - | Микрогель |
| Базовое масло (тип) | синтетическое | синтетическое (диэфиры) |
| Кинематическая вязкость базового масла, мм2/с при -- 40C 40C 100C | - | 7500 30,5 5,7 |
| Диапазон рабочих температур, 0С | - | от -73 до +149 |
| Температура каплепадения,°C | Не ниже 165 | >260 |
| Пенетрация при 250С после перемешивания, 0,1 мм | 270-310 | 296 |
| Пенетрация при 250С без перемешивания, 0,1 мм | не ниже 200 | 283 |
| Стабильность к окислению в бомбе – падение давления при 990С, кПа - после 100 ч - после 500 ч | не выше 70 не выше 105 | 62 96.5 |
| Маслоотделение - при 1000С через 30 ч, %масс. | не выше 5 | 3.0 |
| Устойчивость к вымыванию водой, потери массы при 38оС, % | не выше 20 | 0,8 |
| Испаряемость – 22ч при 100 0С, % масс. | не выше 2.0 | 0.5 |
| Среднее значение нагрузки по Герцу, кг | не ниже 30 | 60 |
| Антифрикционные свойства при 121 0С, час. | - | 2460 |
| Коррозия меди – 24 ч при 100 0С Защита подшипника – 2 суток при 52 0С |  | выдерживает выдерживает |
| Цвет | - | темно-желтый |

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell.